|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NUM\_ANALI** | **Tipus** | **NUM\_INVENT** | **Fe** | **Ni** | **Cu** | **Zn** | **As** | **Ag** | **Sn** | **Sb** | **Pb** | **Bi** |
| PA13407 | Anella tancada | N2-1060 | 0,73 |  nd | 90,9 |  nd |  nd | 0,113 | 7,09 |  nd | 1,22 |  nd |
| PA13408 | Anella tancada | 02-2200 | 0,62 |  nd | 90,2 |  nd |  nd | 0,135 | 7,25 |  nd | 1,81 |  nd |

Taula 1. Resultat de l’anàlisi metal·logràfica de les anelles